[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]'J Jaeger













 


Дата 15.01.2008


Версия: I





Техническое описание











Армирующая лента 				


Артикул No. 28403  





Описание: �
Высокопрочная нетканая лента из полиэстера�
�
Состав:�
Покрытие: нет�
�
Применение:�
Армирование строительных швов в сочетании с гидроизоляционными материалами�
�
Цвет: �
Белый (другие цвета по карте RAL)�
�
Ширина:�
120 мм (другая ширина по запросу)�
�
Толщина (примерн.):�
0,45 мм �
�
Вес (примерн.):�
8,4 g / м²�
�
Температурная стойкость: мин. / макс�
- 5°C / + 90°C�
�
Длина рулона:�
50 метров (другая длина по запросу)�
�






								


									









































Физические параметры:�
Стандарт DIN�
Значение�
�
Продольная нагрузка до разрыва�
DIN 527-3�
 200 N / 50 mm�
�
Поперечная нагрузка до разрыва�
DIN 527-3�
 160 N / 50 mm�
�
Продольное растяжение до разрыва �
DIN 527-3�
 55 %�
�
Поперечное  растяжение до разрыва�
DIN 527-3�
 80 %�
�
�
�
�
�
Химическая стойкость:�
После 7 дней нахождения в следующих кислотно-агрессивных средах при комнатной температуре�
+ = стойкая


0 = слабая стойкость


-  = нестойкая�
�
Соляная кислота  3%  +�
Внутренний�
+�
�
Серная кислота 35 %  +�
Внутренний�
+�
�
Лимонная кислота 100г/л +�
Внутренний�
+�
�
Молочная кислота 5%  +�
Внутренний�
+�
�
Гидрооксид калия 3%/20%  + / 0�
Внутренний�
+ / 0�
�
Гипохлорит натрия  0,3 g/l +�
Внутренний�
+�
�
Соленая вода (20г/л морская вода) +�
Внутренний�
+�
�



Гарантия: гарантия на качество продукта 5 лет�
�
Хранение: в холодном и сухом помещении, избегать попадания солнечных лучей на материал. Использовать в течение 24 месяцев с момента получения.�
�
Вышеназванные технические данные, являются типичными средними величинами. Технические данные и указания по применению даны на основании нашего практического опыта. Наши рекомендации по применению не запрещают  Покупателю самостоятельно проводить испытания, тесты и пробы с оригинальными субстратами, чтобы определить пригодность наших материалов для намеченной области применения, но необходимо учитывать все важные факторы по использованию  данных материалов. Мы охотно ответим на все Ваши вопросы.	�
�



Сертифицировано по  DIN EN ISO 9001: 2000 				 Сделано в Германии








�








30.01.2019

 DATE \@ "dd.MM.yyyy" 30.01.2019

