[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]'J Jaeger













 


Дата: 09.04.2009


Вариант: 2





Техническое описание





Гидроизоляционная лента для сопряжений и углов,


деформационных швов			


Артикул No.51112





Описание: �
Высокоэластичная гидроизоляционная лента�
�
Состав:�
Внешние слои: нетканое полотно из полипропилена 


Мембрана: Стойкий к старению термопластичный эластомер �
�
Область применения:�
Деформационные и другие подвижные швы, стыки. Щелестойкая. �
�
Цвет: �
Серый (возможен другой)  �
�
Общая ширина / Ширина гидроизоляционного слоя:�
120 мм  (возможна другая)�
�
Толщина (примерная):�
 0,7 mm �
�
Вес (примерный.):�
 43 г / m�
�
Термостойкость: мин. / макс.�
- 30°C  /  + 90°C�
�
Длина рулона �
50 метров (возможна другая)�
�






						


									






































Физические параметры:�
Стандарт DIN�
Значение�
�
Выдерживает давление                     �
Внутренний�
2 Атм�
�
Продольная нагрузка до разрыва�
DIN 527-3�
104 N / 15 mm�
�
Поперечная нагрузка до разрыва�
DIN 527-3�
  23 N / 15 mm�
�
Продольное растяжение до разрыва �
DIN 527-3�
  70 %�
�
Поперечное  растяжение до разрыва�
DIN 527-3�
335  %�
�
Необходимая сила для поперечного натяжения на 25%         �
DIN 527-3�
 0,31 N / mm�
�
Необходимая сила для поперечного натяжения на 50%       �
DIN 527-3�
 0,34 N / mm�
�
Выдерживает давление �
DIN EN 1928 (Version B)�
> 1,5 bar�
�
Стойкость к уф излучению�
DIN EN ISO 4892-2�
500 h�
�
Химическая стойкость:�
После 7 дней нахождения в следующих кислотно-агрессивных средах при комнатной температуре�
+ = стойкая


0 = слабая стойкость


-  = нестойкая�
�
Соляная кислота  3%  +�
Внутренний�
+�
�
Серная кислота 35 %  +�
Внутренний�
+�
�
Лимонная кислота 100г/л +�
Внутренний�
+�
�
Молочная кислота 5%  +�
Внутренний�
+�
�
Гидрооксид калия 3%/20%  + / 0�
Внутренний�
+ / +�
�
Гипохлорит натрия  0,3 g/l +�
Внутренний�
+�
�
Соленая вода (20г/л морская вода) +�
Внутренний�
+�
�



Гарантия: гарантия на качество продукта 5 лет�
�
Хранение: в холодном и сухом помещении, избегать попадания солнечных лучей на материал. Использовать в течение 24 месяцев с момента получения.�
�
Вышеназванные технические данные, являются типичными средними величинами. Технические данные и указания по применению даны на основании нашего практического опыта. Наши рекомендации по применению не запрещают  Покупателю самостоятельно проводить испытания, тесты и пробы с оригинальными субстратами, чтобы определить пригодность наших материалов для намеченной области применения, но необходимо учитывать все важные факторы по использованию  данных материалов. Мы охотно ответим на все Ваши вопросы.	�
�



Сертифицировано по  DIN EN ISO 9001: 2000 				 Сделано в Германии








�





Аксессуары�
Артикул�
�
Внутренний угол


Внешний угол


Настенная манжета


Напольная манжета�
29073


29074


29075


29076�
�
Тех.характеристики аксессуаров могут отличатся от показателей, указанных ниже�
�









30.01.2019

 DATE \@ "dd.MM.yyyy" 30.01.2019

