Техническое задание на проектирование установки тонкопленочного лужения металлических лент:

Установка должна содержать:

- Подающие двигатели.

- Приемный двигатель.

- Устройство нанесения флюса.

- Вытяжное устройство – для отвода паров флюса/припоя.

- Ванну лужения.

- Устройство мойки ленты.

- Устройство сушки ленты.

- Счетчик фактической длины протянутой ленты.

- Приборы контроля температуры ванны лужения.

- Приборы контроля и поддержания скорости транспортировки.

Технологическая цепочка установки: Подача ленты, нанесение флюса, лужение, мойка ленты после лужения, сушка ленты, намотка ленты. Принципиальная схема установки представлена на Рис. 1.

Рис. 1. Общая схема установки

Минимальный радиус изгиба ленты шириной 6-12мм не менее 15 мм.

Толщина наносимого слоя полуды: 10- 20мк.

Температура лужения: 220 °С - 270 °С (в зависимости от материала).

Скорость лужения (в зависимости от материала) 20-600 м/час.

Установка тонкопленочного лужения ленты должна обеспечить следующий функционал:

- Управление работой установки должно производиться с сенсорной панели оператора.

- Нанесение флюса одностороннее (без смачивания второй стороны) или двухстороннее (в зависимости от необходимости).

- Контроль нагрева и поддержания температуры ванны лужения. Потенциал мощности нагревательного элемента должен быть достаточен для компенсации теплопотерь.

- Стабильное поддержание заданной скорости транспортировки ленты.

- Одновременная обработка двух лент шириной 120 мм (толщиной от 80 мкм до 250 мкм) – лужение одностороннее.

- Одновременная обработка двух лент шириной 80 мм (толщиной от 80 мкм до 350 мкм) – лужение одностороннее.

- Одновременная обработка двух лент шириной 60 мм (толщиной от 80 мкм до 500 мкм) – лужение одностороннее.

- Одновременная обработка двух лент шириной 40 мм (толщиной от 80 мкм до 500 мкм) – лужение одностороннее.

- Одновременная обработка четырех лент шириной 12 мм (толщиной до 200 мкм) – лужение двустороннее.

- Одновременная обработка четырех лент шириной 6 мм (толщиной до 200 мкм) – лужение двустороннее.

- Мойка ленты после лужения.

- Сушка ленты после мойки.

- Наличие счетчика фактической протяжки ленты (общего + с возможностью обнуления на любом участке).

- Возможность контроля и регулировки степени натяжения ленты (0- 100кг).

- Возможность задания уставок, по которым происходит аварийный останов установки (к примеру, времени, в течение которого нет сигнала с энкодера)

Требования к механической прочности изделия:

В течение рабочего процесса, рама и транспортировочные узлы установки не должны проявлять признаков механической деформации.

Длина установки не более трех метров.

Режим работы установки: 24 часа.