|  |  |  | Материалы: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ni80Cr20 |
|  |  |  | ВТСП лента |
|  |  |  | Припой Sn62Pb36Ag2 |
| Рис. 1. Схема конфигурации паяного пакета |  |  |  |

На рис. 1 представлена конфигурация паяного пакета, которую необходимо реализовать на прототипе установки спайки лент.

В таблице 1 указаны геометрические параметры такой конфигурации.

Таблица 1. Геометрические параметры конфигурации паяного пакета

| Параметр | Значение | Допуск |
| --- | --- | --- |
| a | 370 мкм | 20 мкм |
| b | 130 мкм | 10 мкм |
| с | 1 мм | 0,05 мм |
| d | 2,5 мм | 0,05 мм |
| f | 95 мм | 0,5 мм |