| Тип сердечника | Геометрические размеры тороидального сердечника, мм | Марка рулонной стали | Диапазон возможной толщины стали, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 – 15 кВА | 175х105х40* | 3425 | 0,08 – 0,15 |
| 25 – 60 кВА | 250х150х75** |  |  |
| 90 – 120 кВА | 250х150х32*** |  |  |

*

175 – внешний диаметр

105 – внутренний диаметр

40 – толщина

**

250 – внешний диаметр

150 – внутренний диаметр

75 – толщина

***

250 – внешний диаметр

150 – внутренний диаметр

32 - толщина