Инструкция на размещение заказа изготовления катушек индуктивности по кооперации.

Rev. 2.0

- Целью настоящей инструкции является получение эталонных образцов катушек индуктивности серии М07, выполненных с использованием типовой технологии в конкретных условиях подрядчика и дальнейший выпуск серийных изделий, аналогичных эталонным.

- Катушки индуктивности имеют проектные параметры, которые могут отличаться от реальных образцов конкретных изделий. При этом изделие должно прежде всего соответствовать по геометрическим параметрам заданным и выполнять свое функциональное назначение.

- До первого заказа серийного изделия у подрядчика, необходимо определить фактические параметры выпускаемых изделий по настоящей инструкции, в условиях конкретного производства. Для этого необходимо разместить пробный заказ на выполнение катушек.

- Для выполнения пробного заказа подрядчику передается настоящая инструкция.

Порядок выполнения пробного заказа.

- Подрядчику направляется настоящая инструкция и Заявка с конкретной номенклатурой необходимых к изготовлению пробных катушек.

- Подрядчик после рассмотрения заявки и настоящей инструкции должен представить:

- стандартные материалы, используемые при производстве катушек индуктивности (марки эмаль-проводов и питающего провода и их производителей, материал пропитки катушек, материал внешнего изолирующего слоя);

- параметры катушки, которые подрядчик планирует получить в результате изготовления (количество витков намотки и плотность намотки при соблюдении геометрических размеров, сопротивление катушки);

- калькуляцию в произвольной форме на каждую из позиций в заказе с указанием количества и стоимости материала(ов) на изделие, общей стоимости изделия в зависимости от объема в заказе.

- После согласования технико-коммерческого предложения размещается (оплачивается) пробный заказ на каждый из новых типоразмеров катушки для Подрядчика.

- Одновременно с размещением заказа Подрядчику передается (по акту приема-передачи) шаблон катушки. Шаблон является собственностью ООО «Гроссберг Трэйд» и подлежит возврату по первому требованию.

- Подрядчик изготавливает пробные катушки индуктивности в соответствии с техническими требованиями, изложенными в заявке и настоящей инструкции. Все риски, связанные с неудовлетворительным результатом изготовления пробных катушек индуктивности лежат на Заказчике.

- В случае неудовлетворительного результата изготовления пробных катушек индуктивности Заказчик самостоятельно принимает решение о необходимости дальнейших попыток изготовления пробных вариантов катушек индуктивности в условиях конкретного Подрядчика или прекращения дальнейшего взаимодействия. При этом, Заказчик не имеет никаких претензий к Подрядчику в части оплаченных работ и полученного неудовлетворительного результата. Переданный шаблон(ы) полежит(ат) возврату Заказчику по его первому требованию.

- В случае получения пробной катушки индуктивности, удовлетворяющей требованиям Заказчика, такая катушка признается эталонной. Эталонная катушка хранится у Заказчика.

- Фактические параметры эталонной катушки по каждому типоразмеру фиксируются и оформляются в виде приложения к договору с конкретным поставщиком (Подрядчиком).

- При изготовлении партии серийных катушек индуктивности Подрядчик должен произвести поставку в объеме заявки на условиях договора. При этом каждая из поставляемых катушек должна соответствовать эталонной катушке по техническим характеристикам.

- Серийные катушки, не прошедшие входной контроль Заказчика (неудовлетворяющие техническим требованиям и несоответствующие эталонной катушке) подлежат возврату Подрядчику и не оплачиваются.

Технические требования к катушкам индуктивности

- Катушки серии M07 предназначены для изготовления втягивающего устройства тормозного механизма ротора.

- Катушки должны соответствовать требованиям:

- катушки должны быть бескаркасными;

- катушки должны иметь послойную пропитку компаундом (марка ЭД-20 или аналог из условий действующего производства);

- спайка провода катушки с питающим проводом (ПЭТВ-2 или аналогичным) должна быть помещена и изолирующий кембрик. Спайка и конец самого кембрика должен находиться под изолирующим слоем стеклоленты;

- внешний изолирующий слой катушек выполняется стеклолентой ЛЭС 0,1х20, ЛЭ-15-13 х/б (или аналог из условий действующего производства);

- на поверхности катушек не должно быть видно мест намотки провода;

- не должно быть мест отслоения ткани;

- не должно быть вмятин, сколов и т.п.;

- длина питающего провода не должна быть менее 700мм;

- питающий провод должен быть сечения 0,5 мм. Марка провода согласовывается с Заказчиком;

- эмаль-провод и питающий провод должны быть сертифицированным и иметь документ о качестве на конкретную партию примененной продукции;

- внешний вид катушки должен соответствовать эталонной катушке.

- Технические параметры катушек индуктивности приведены в таблице ниже.

|  | Геометрические размеры катушки |  |  | Геометрические размеры шаблона |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № катушки | d2' | d3' | l' | d2 | d3 | l | Диаметр провода условный "по меди", мм | Количество витков ± 10% | Плотность намотки | Сопротивление катушки, Ом | Сопротивление изоляции катушки "на пробой", не менее Мом |
| М07-016 | 70 | 95 | 38 | 69 | 96 | 39 | 0,19 | 11 024 | 0,85 | 1 713 | 1 |
| М07-032 | 88 | 116 | 40 | 87 | 117 | 41 | 0,236 | 8 506 | 0,85 | 1 059 | 1 |
| М07-060 | 94 | 126 | 48 | 93 | 127 | 49 | 0,28 | 8 543 | 0,85 | 815 | 1 |
| М07-100 | 114 | 152 | 43 | 113 | 153 | 44 | 0,3 | 7 930 | 0,85 | 797 | 1 |
| М07-150 | 133 | 173 | 45 | 132 | 174 | 46 | 0,355 | 6 342 | 0,85 | 524 | 1 |
| М07-250 | 156 | 196 | 45 | 155 | 197 | 46 | 0,4 | 5 057 | 0,85 | 378 | 1 |
| М07-500 | 197 | 245 | 45 | 196 | 246 | 46 | 0,5 | 3 952 | 0,85 | 238 | 1 |
| М07-1000 | 243 | 293 | 45 | 242 | 294 | 46 | 0,56 | 3 328 | 0,85 | 193 | 1 |

- Катушки индуктивности серии М07 изготавливаются 2-х типов (Тип 1 и Тип 2). Отличия заключаются в месте расположения вывода питающего провода (см эскиз ниже).

- Фактические параметры пробной катушки индуктивности могут отличаться от значений указанных в таблице технических параметров в части касаемо:

- диаметра, примененного эмаль-провода (по предварительному согласованию с Заказчиком);

- количеству витков намотки, плотности намотки и сопротивлению катушки.

- Фактические параметры пробной катушки индуктивности не могут отличаться от значений указанных в таблице технических параметров в части касаемо геометрических размеров. Все катушки индуктивности (как пробные, так и серийные) должны свободно, без затруднений помещаться в шаблон и извлекаться из него.

- Фактические параметры каждой из пробных катушек индуктивности (в своем типоразмере), удовлетворяющих требованиям заказчика, фиксируются и оформляются приложением к договору поставки на серийные катушки. К таким параметрам относятся:

- геометрические размеры катушки;

- марка используемого эмаль-провода и питающего провода с указанием ТУ на их изготовление;

- условный диаметр эмаль-провода по меди и сечение питающего провода;

- сопротивление обмотки катушки индуктивности (допустимое отклонение ±10%);

- количество витков обмотки (допустимое отклонение ±10%);

- материал примененной пропитки (компаунда);

- материал примененного изолирующего слоя катушки индуктивности;

- В случае внесения изменений Подрядчиком в номенклатуру используемых материалов при изготовлении серийных катушек, отличных от материалов, примененных при изготовлении ранее представленной пробной катушки (она же – эталонная), Подрядчик обязуется проинформировать об этом Заказчика. При этом, применение новых материалов не должно вести к ухудшению потребительских качеств катушки. Одновременно с этим до начала изготовления серийной партии катушек, Подрядчик изготавливает пробный образец катушки индуктивности за свой счет и представляет ее Заказчику. В случае удовлетворительных результатов такая катушка становится эталонной в замен предыдущей с оформлением очередного дополнительного соглашения и фиксацией фактических параметров в соответствии с п.21.

- В случае внесения изменений Подрядчиком в номенклатуру используемых материалов при изготовлении серийных катушек, отличных от материалов, примененных при изготовлении ранее представленной пробной катушки (она же – эталонная) без предварительного информирования Заказчика, а также представления пробного образца катушки индуктивности из новых материалов, представленная партия катушек признается несоответствующей условиям договора и подлежит возврату Подрядчику.

Техническая приемка катушек на склад Заказчика.

- Внешний осмотр

Внешний вид катушек должен соответствовать критериям согласно п.16 данной инструкции.

- Проверка геометрических размеров

Проверку геометрических размеров необходимо осуществлять  при помощи шаблона. Катушки проверяются по геометрии «проводами вверх».  Катушка должна свободно входить в шаблон и извлекаться из нее. При условии прохождения в корпус шаблона, катушка допускается к испытаниям на «пробой» в соответствии с параметрами таблицы технических параметров п. 17.

- Проверка электрических параметров

- Проверка электрических параметров осуществляется в соответствии с данными таблицы приведенной ниже

| № | Контролируемые параметры катушки | Допустимые значения | Инструмент и оснастка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сопротивление изоляции катушки, установленной в металлический корпус тормоза | >= 1 Мом при напряжении 1000В | 1. Металлический корпус тормоза 2. Мегомметр |
| 2 | Сопротивление катушки пробной | Сопротивление катушки должно быть в диапазоне, указанном в таблице технических параметров с учетом отклонений, либо иные, ранее согласованные с Подрядчиком | - мультиметр |
| 3 | Сопротивление катушки серийной | Сопротивление катушки должно быть в диапазоне, технических параметров, указанных в приложение к договору на поставку конкретного типоразмера катушек | - мультиметр |

- Сопроводительная документация

Каждая партия катушек должна сопровождаться (кроме товарно сопроводительно документации), документами о качестве на эмаль-провод и питающий провод катушки индуктивности (сертификат завода изготвоителя на данный вид продукции и документ о качестве конкретной партии продукции, использованной при изготовление поставленных катушек индуктивности).

- В случае несоотвествия какому-либо из пунктов приемки (п.п. 24-27) поставленной партии катушек индутивности, такие катушки возвращаются Подрядчику и оплате не подлежат до устранения замечаний, либо изготовлению новых катушек.