Техническое задание

на приобретение установки для изготовления П-образного и тороидального магнитопровода

Состав установки:

- Установка для навивки магнитопровода.

- Установка сварки первого и последнего витков.

Требования к установке для навивки магнитопровода:

- 1.Навивка тороидального сердечника

Установка должна обеспечивать навивку тороидального сердечника из ленты 0.08-ТО-ЭТ. Ширина навиваемой ленты от 6мм до 13мм. Внутренний диаметр оправки в диапазоне от 16мм до 64мм. Наружный диаметр навитого магнитопровода от 26мм до 100мм.

2.Навивка П-образного сердечника

Установка должна обеспечивать навивку П-образного сердечника из ленты 0.08-ТО-ЭТ. Ширина навиваемой ленты от 12мм до 32мм. Навивку производить на оправки с линейными размерами сторон высота от 8мм до 25мм, ширина от 20 до 63мм. Толщина навитого магнитопровода от 4мм до 12.5 мм.

Требования к установке сварки первого и последнего витка:

- Сварочный аппарат должен иметь точную регулировку по: току (напряжению или мощности), длительности импульса (времени протекания тока), а так же отключения длительности импульса и перехода в непрерывный режим работы, для обеспечения сварки ленты 0,08-ТО-ЭТ.

- Иметь разъёмы для подключения электрододержателя и массы.

Для сварки первого витка сердечника в комплекте должен быть одиночный электрод устанавливаемый перпендикулярно свариваемой плоскости сердечника, обеспечивающей свободный доступ по внутреннему диаметру сердечника.

Для сварки последнего витка должен применяться двойной электрод (формы максимально обеспечивающей горизонтальное расположение электрододержателя относительно сердечника) для проведения односторонней сварки и предотвращения прожога последующих витков сердечника с минимальным расстоянием между точками.

Электрододержатели должны позволять свободное снятие электродов для их заточки или их замены, а так же иметь минимальную массу.  На электрододежателе должна быть кнопка включения режима сварки, не позволяющая свободное прохождение тока в момент контакта.

- Не допускаются прожоги ленты, а так же подгорание(оплавление) краёв ленты по торцу сердечника.