1 сердечник 042
	
	dвн до нам
	Dнар до нам
	Hдо нам
	dвн после нам
	Dнар после нам
	hпосле нам
	d провода
	Кол витк
	L провода, м
	тип намотки

	1обм
	8,6
	17,4
	6,3
	2,2
	24
	14
	0,08
	690
	11,114
	круговая


2 сердечник 046
	
	dвн до нам
	Dнар до нам
	Hдо нам
	dвн после нам
	Dнар после нам
	hпосле нам
	d провода
	Кол витк
	L провода, м
	тип намотки

	1обм
	13,6
	25,4
	9,6
	3
	34
	18
	0,08
	3000
	56
	круговая


3 сердечник 051
	
	dвн до нам
	Dнар до нам
	Hдо нам
	dвн после нам
	Dнар после нам
	hпосле нам
	d провода
	Кол витк
	L провода
	тип намотки

	1обм
	13,6
	22,4
	9,6
	4
	26
	15
	0,063
	6600
	90
	круговая


4 сердечник 006
	
	dвн до нам
	Dнар до нам
	Hдо нам
	dвн после нам
	Dнар после нам
	hпосле нам
	d провода
	Кол витк
	L провода
	тип намотки

	1обм
	14,6
	21,4
	17,7
	7
	25,5
	20,5
	0,063
	5000
	90
	Круговая в одном направлении


5 сердечник 017

	
	dвн до нам
	Dнар до нам
	Hдо нам
	dвн после нам
	Dнар после нам
	hпосле нам
	d провода
	Кол витк
	L провода
	тип намотки

	1обм
	18
	32
	17,7
	6,5
	37
	27,5
	0,063
	5000
	90
	Круговая 


