Нить марки ВМПС8 29 х 2Z100-78 ТУ 6-48-90-92.

Производитель: АО «НПО СТЕКЛОПЛАСТИК»

Характеристики нити:

1. Усилие натяжения нити от 2 до 40 Н (ньютонов), что соответствует 204-4078,8 гс (грамм сила).

2. Толщина нити 0,05 мм.

3. Линейная плотность нити 58 текс.

4. Разрывная нагрузка нити не менее 41 Н.

5. Величина крутки 100 круч./м

6. Стеклонить намотана на картонную коническую основу с внутренним диаметром 47 мм. Длина конуса 300 мм. Диаметр намотки 100 мм.