[image: image1.jpg]TR





1 сердечник (ГМ 29 ОЛ 70/110-40)
	
	dвн до нам, мм
	Dнар до нам, мм
	Hдо нам, мм
	dвн после нам, мм
	Dнар после нам, мм
	hпосле нам, мм
	d провода, мм
	Кол-во витков
	L провода, м
	тип намотки
	число слоёв

	1обм
	70
	110
	40
	
	
	
	0,71
	1426
	200
	Кольцевая, многослойная, виток к витку по внутреннему диаметру
	6

	2обм
	
	
	
	34 min
	135 max
	67 max
	2,5
	80±5
	16,5
	
	1,5


2 сердечник (ГМ 29 ОЛ 60/100-40)
	
	dвн до нам, мм
	Dнар до нам, мм
	Hдо нам, мм
	dвн после нам, мм
	Dнар после нам, мм
	hпосле нам, мм
	d провода, мм
	Кол-во витков
	L провода, м
	тип намотки
	число слоёв

	1обм
	60
	100
	40
	
	
	
	0,53
	760
	100
	Кольцевая, многослойная, виток к витку по внутреннему диаметру
	3

	2обм
	
	
	
	
	
	
	0,63
	250
	33
	
	1 (экран)

	3обм
	
	
	
	
	
	
	0,63
	250
	33
	
	1 (экран)

	4обм
	
	
	
	30 min
	125 max
	65 max
	1,45
	38±3+32±3
	12,5
	
	1, отвод на 38 витке


3 сердечник (ГМ 29Д ОЛ 64/100-35)
	
	dвн до нам, мм
	Dнар до нам, мм
	Hдо нам, мм
	dвн после нам, мм
	Dнар после нам, мм
	hпосле нам, мм
	d провода, мм
	Кол-во витков
	L провода, м
	тип намотки
	число слоёв

	1обм
	64
	100
	35
	
	
	
	0,5
	2100
	275
	Кольцевая, многослойная, виток к витку по внутреннему диаметру
	7

	2обм
	
	
	
	25 min
	140 max
	75 max
	1,8
	122
	19
	
	2


4 сердечник (ГМ 29 ОЛ 60/100-40)
	
	dвн до нам, мм
	Dнар до нам, мм
	Hдо нам, мм
	dвн после нам, мм
	Dнар после нам, мм
	hпосле нам, мм
	d провода, мм
	Кол-во витков
	L провода, м
	тип намотки
	число слоёв

	1обм
	60
	100
	40
	
	
	
	0,63
	1426
	210
	Кольцевая, многослойная, виток к витку по внутреннему диаметру
	7

	2обм
	
	
	
	25 min
	125 max
	65 max
	1,7
	80±5
	15
	
	1


5 сердечник (ГМ 29 ОЛ 70/110-40)

	
	dвн до нам, мм
	Dнар до нам, мм
	Hдо нам, мм
	dвн после нам, мм
	Dнар после нам, мм
	hпосле нам, мм
	d провода, мм
	Кол-во витков
	L провода, м
	тип намотки
	число слоёв

	1обм
	70
	110
	40
	
	
	
	0,71
	1404
	197
	Кольцевая, многослойная, виток к витку по внутреннему диаметру
	6

	2обм
	
	
	
	32 min
	133 max
	67 max
	2,5
	72±5
	15
	
	2


