Технические требования к материалам, используемых для строительства GPON в ПАО «Таттелеком»

| № | Наименование | ТЗ |
| --- | --- | --- |
|  | Кабель оптический с дополнительным несущим элементом (FRP 1.0 мм), 01 волокно | Оптический кабель предназначен для прокладки в чердачных помещениях, трубах, кабель-каналах, лотках. Так же допускается протяжка между зданиями и опорами. Особая скругленная форма кабеля обеспечивает минимальное трение при прокладке кабеля методом протяжки. Конструкция Кабель содержит одно волокно, соответствующих рекомендации ITU-T G.657.А2 (одномодовое волокно с подавленным «водяным пиком» и уменьшенными потерями на изгибе). Конструкция представляет собой самонесущий волоконно-оптически кабель (далее ВОК). Устойчивость к растягивающей нагрузке кабелю придают два силовых элемента из FRP диаметром 0,5 мм и дополнительный силовой элемент из FRP диаметром 1.0 мм. Тип оптического кабеля: Drop Диэлектрическая конструкция: Да Количество волокон: 1 Тип волокна: SM (G.657.A2) Типовое затухание, дБ/км: ≦0,4 (1310 нм) / ≦0,3 (1550 нм) Габаритные размеры кабеля, мм не более 5,2х2,0. Допускается отклонение ±0,2 Силовой элемент: Два стеклопластиковых прутка Диаметр силового элемента, мм: 0,50 Дополнительный силовой элемент: Стеклопластиковый пруток Диаметр дополнительного силового элемента: 1,0 Цвет оболочки: Черный (устойчив к УФ излучению) Максимально допустимая растягивающая нагрузка (МДРН) в совокупности с анкерным клиновым зажимом типа Р25 должна быть не менее 0,5 кН с сохранением всех характеристик. При данном натяжении оболочка кабеля в районе крепления, а также в пролете не должна деформироваться (сползать с силовых элементов, растягиваться, рваться, и т.п.) при этом прирост затухания в кабеле не должен превышать 0,1 дБ. Устойчив к многократным изгибам: 20 циклов изгибов на угол +-90°C с радиусом равным 20 номинальным диаметрам, при температуре окружающей среды до минус 10°C Температура эксплуатации (°C) -40...+70 Масса кабеля, кг/км: не более 14 Внутренний диаметр бухты( барабана) 15±1см Жгутирование бухты: нейлоновыми стяжками не менее 4шт Стандартная строительная длина, км 1 Витки в бухте не должны быть перекручены. При поставке должен иметь декларацию о соответствии средств связи. Каждый барабан(бухта) комплектуется отдельным паспортом при поставке. | км | 300 | 90,87 | 27 262,00 |
| 7 | Кабель оптический с дополнительным несущим элементом (FRP 1.8 мм), 01 волокно | Оптический кабель предназначен для прокладки в чердачных помещениях, трубах, кабель-каналах, лотках. Так же допускается протяжка между зданиями и опорами. Особая скругленная форма кабеля обеспечивает минимальное трение при прокладке кабеля методом протяжки. Конструкция Кабель содержит одно волокно, соответствующих рекомендации ITU-T G.657.А2 (одномодовое волокно с подавленным «водяным пиком» и уменьшенными потерями на изгибе). Конструкция представляет собой самонесущий волоконно-оптически кабель (далее ВОК). Устойчивость к растягивающей нагрузке кабелю придают два силовых элемента из FRP диаметром 0,5 мм и дополнительный силовой элемент из FRP диаметром 1.8 мм. Тип оптического кабеля: Drop Диэлектрическая конструкция: Да Количество волокон: 1 Тип волокна: SM (G.657.A2) Типовое затухание, дБ/км: ≦0,4 (1310 нм) / ≦0,3 (1550 нм) Габаритные размеры кабеля, мм не более 6.0х2,8. Допускается отклонение ±0,2 Силовой элемент: Два стеклопластиковых прутка Диаметр силового элемента, мм: 0,50 Дополнительный силовой элемент: Стеклопластиковый пруток Диаметр дополнительного силового элемента: 1,8 Цвет оболочки: Черный (устойчив к УФ излучению) Максимально допустимая растягивающая нагрузка (МДРН) в совокупности с анкерным клиновым зажимом типа Р25 должна быть не менее 0,8 кН с сохранением всех характеристик. При данном натяжении оболочка кабеля в районе крепления, а также в пролете не должна деформироваться (сползать с силовых элементов, растягиваться, рваться, и т.п.) при этом прирост затухания в кабеле не должен превышать 0,1 дБ. Устойчив к многократным изгибам: 20 циклов изгибов на угол +-90°C с радиусом равным 20 номинальным диаметрам, при температуре окружающей среды до минус 10°C Температура эксплуатации (°C) -40...+70 Масса кабеля, кг/км: не более 21 Внутренний диаметр бухты( барабана) 15±1см Жгутирование бухты: нейлоновыми стяжками не менее 4шт Стандартная строительная длина, км 1 Витки в бухте не должны быть перекручены. При поставке должен иметь декларацию о соответствии средств связи. Каждый барабан(бухта) комплектуется отдельным паспортом при поставке. |