[image: image1.jpg]TR





1 сердечник (001-15)
	
	dвн до нам
	Dнар до нам
	Hдо нам
	dвн после нам
	Dнар после нам
	hпосле нам
	d провода
	Кол витк
	L провода
	тип намотки

	1обм
	23 мм
	36 мм
	15 мм
	19 мм
	40 мм
	19 мм
	2,0 мм
	12
	0,72 м
	равномерная намотка на 1-ой половине сердечника

	2обм
	
	
	
	
	
	
	2,0 мм
	12
	0,72 м
	равномерная намотка на 2-ой половине сердечника


2 сердечник (002-17)
	
	dвн до нам
	Dнар до нам
	Hдо нам
	dвн после нам
	Dнар после нам
	hпосле нам
	d провода
	Кол витк
	L провода
	тип намотки

	1обм
	23,32 мм
	40,77 мм
	15,37
	17
	42,87
	21
	Литцендрат из свитых 4-х проводов по 0,6 мм
	36
	1,93 м
	намотка виток к витку


3 сердечник (003-17)
	
	dвн до нам
	Dнар до нам
	Hдо нам
	dвн после нам
	Dнар после нам
	hпосле нам
	d провода
	Кол витк
	L провода
	тип намотки

	1обм
	23,32 мм
	47,63 мм
	18,92 мм
	16,1 мм
	55,3 мм
	24,1 мм
	1,8 мм
	35
	2,37 м
	намотка в 2 провода виток к витку


4 сердечник (004-17)
	
	dвн до нам
	Dнар до нам
	Hдо нам
	dвн после нам
	Dнар после нам
	hпосле нам
	d провода
	Кол витк
	L провода
	тип намотки

	1обм
	23,32 мм
	47,63 мм
	18,92 мм
	15,3 мм
	55,6 мм
	 26,9 мм
	2,0 мм
	59
	3,86 м
	намотка виток к витку


5 сердечник (005-17)
	
	dвн до нам
	Dнар до нам
	Hдо нам
	dвн после нам
	Dнар после нам
	hпосле нам
	d провода
	Кол витк
	L провода
	тип намотки

	1обм
	13,77 мм
	24,33 мм
	9,65 мм
	10,1 мм
	27,23 мм
	13,3 мм
	1,8 мм
	10
	0,50 м
	намотка виток к витку


6 сердечник 
	
	dвн до нам
	Dнар до нам
	Hдо нам
	dвн после нам
	Dнар после нам
	hпосле нам
	d провода
	Кол витк
	L провода
	тип намотки

	1обм
	48,20 мм
	78,95 мм
	51,3 мм
	40,2 мм
	86,9 мм
	59,3 мм
	2,0 мм
	55
	7,50 м
	намотка в 2 провода виток к витку


