Приложение №1.

Технические требования

1. Проволока стальная, вязальная, термообработанная

|  | Диаметры проволоки | Длинна | Наружный диаметр мотка, мм ±5 | Толщина мотка, мм ±2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проволока стальная 50 м, вязальная, термообработанная 0,9 мм | 0.9±0.05 | 50±0.3 | 132 | 15 |
| Проволока стальная 30 м, вязальная, термообработанная 1,2 мм | 1.2±0.06 | 30±0.25 | 132 | 15 |
| Проволока стальная 25 м, вязальная, термообработанная 1,4 мм | 1.4±0.1 | 25±0.2 | 132 | 15 |
| Проволока стальная 20 м, вязальная, термообработанная 1,6 мм | 1.6±0.1 | 20±0.2 | 132 | 15 |
| Проволока стальная 15 м, вязальная, термообработанная 1,8 мм | 1.8±0.1 | 15±0.1 | 136 | 16 |
| Проволока стальная 30 м, вязальная, термообработанная 2,0 мм | 2.0±0.1 | 30±0.25 | 185 | 24 |

2. Проволока стальная, оцинкованная, термообработанная

|  | Диаметры проволоки | Длинна | Наружный диаметр мотка, мм ±5 | Толщина мотка, мм ±2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проволока стальная 50 м, оцинкованная, термообработанная 0,8 мм | 0.9±0.05 | 50±0.3 | 130 | 15 |
| Проволока стальная 50 м, оцинкованная, термообработанная 1,0 мм | 1.2±0.06 | 50±0.3 | 135 | 17 |
| Проволока стальная 50 м, оцинкованная, термообработанная 1,2 мм | 1.4±0.1 | 50±0.3 | 138 | 18 |

3. Проволока для подвязки,стальная в ПВХ (зелёный) 25 м

|  | Диаметры проволоки | Длинна | Наружный диаметр мотка, мм ±5 | Толщина мотка, мм ±2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проволока стальная 50 м, оцинкованная, термообработанная 0,8 мм | 1.6±0.1 | 25±0.2 | 200 | 25 |