Технические характеристики для изготовления намоточного оборудования
	Диаметр наматываемых изделий
	от 100 до 400 мм

	Длина наматываемых изделий
	до 1000 мм

	Материал для намотки
	стеклоткань, стекловуаль, стеклоровинг

	Ширина ленты стеклоткани
	 от 100 до 400 мм

	Количество нитей в пряди стеклоровинга
	до 10

	Диаметр бобины стеклоткани
	 до 800 мм

	Тип намотки
	кольцевая, рядная, внахлест, перекрестная

	Оправка для намотки
	не требуется

	Габариты станка (не более)
	3500×2500 мм

	Температура связующего
	 до 80 °С

	Толщина получаемого слоя стеклопластика
	 от 0,4 до 6 мм


