Ответы на вопросы.

1. Вопрос: Нужен ли нагрев для ванны пропитки с композитом?

Ответ: нет т.к. композит будет нагрет до комнатной температуры 15-20 0С этого достаточно для смачиваемости ровинга.

Выходя из пропиточной ванны лишняя смола должна отжиматься (пропитанный материал должен весить после пропитки и отжима лишнего материала +30%).

2. Вопрос: Какой ровинг будете использовать и в чем отличия?

Ответ: буден использоваться:

а) стеклоровинг - представляет собой жгут из нитей непрерывного стекловолокна (которые состоят из волокон алюмоборосиликатного стекла толщиной 10-20 микрон), различается плотностью - количеством нитей стекловолокна в жгуте, имеет обозначение "tex" 200-9600 (вес 1 км в граммах), поставляется в бобинах, герметично упакованных в пленку.

б) базальтовый ровинг - получается путем плавления базальтовой породы в плавильной печи, выработкой расплава через фильерный питатель, вытяжкой непрерывных волокон в комплексную нить, нанесением замасливателя, намоткой комплексной нити, сушкой паковок комплексной нити, трощением комплексной нити в ровинг.

в) карбоновый ровинг - представляет собой жгут из очень тонких непрерывных нитей углеродного волокна (от 3-х микрон), образованных атомами углерода.

Основных требований по на мотке нет. Экспериментально.

1200, 1600, 2400 tex. (tex - указывает, сколько граммов весит 1000 м волокна, 1 метр весит 1,2 грамма; 10 метров = 12 грамм; 100 м = 120 грамм; 1000 м = 1,2 кг).

При намотке материала на оправку создать минимальное натяжение нити до 0,5 кг или 5 Н.

3. Вопрос: Какое натяжение должно быть при намотке пленки для первого и второго (опрессовочного) слоев?

Ответ: Натяжение должно составлять до 5 кг или 30 Н с возможностью регулировки в большую и меньшую сторону.