- Технические требования.

- Установка для намотки защитной оболочки на цокольные газовые вводы.

Общая информация

Установка предназначена для намотки защитной оболочки на цокольные газовые вводы (ЦГВ), в целях защиты стальной части ЦГВ от коррозии. Защитная оболочка состоит из полимерных лент с адгезионным слоем. Фото ЦГВ с намотанной лентой приведено на рис. 1

Чертеж готового изделия  приведен на рис. 2

Рис 2. – цокольный газовый ввод

- Часть стального патрубка ЦГВ, защищаемая обмоткой, 2 – обжимная муфта  (ПЭ), 3 – незащищаемая от коррозии часть стального патрубка 4 - ПЭ патрубок.

Характеристики обрабатываемого изделия.

1 – Стальная часть с намотанной лентой. 2 – полиэтиленовая часть, 3 – стальная часть без намотанной ленты.

Длина ПЭ части (2) – 300-700 мм. Диаметр стальной части Остальные размеры приведены в таблице 2:

Таблица 1 - Размеры ЦГВ

| Типоразмер ЦГВ | Ød1, стальная часть, мм | Ød2 (ПЭ часть), мм | d3 (обжиманая муфта), мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | L4, мм | Радиус сгиба, мм Не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦГВ 32 х 32 ПЭ 100 SDR 11 | 32 | 32 | 40 | 1700-2200 | 450-2200 | 100-200 | 450-650 | 100 |
| ЦГВ 40 х 32 ПЭ 100 SDR 11 | 32 | 40 | 63 | 1000-2000 | 700-2200 | 100-200 | 450-650 | 100 |
| ЦГВ 63 х 57 ПЭ 100 SDR 11 | 57 | 63 | 90 | 1000-2000 | 700-2200 | 100-200 | 450-750 | 100 |
| ЦГВ 90 х 89 ПЭ 100 SDR 11 | 89 | 90 | 110 | 1000-2000 | 700-2200 | 100-200 | 450-750 | 133 |
| ЦГВ 110 х 108 ПЭ 100 SDR 11 | 108 | 110 | 125 | 1000-2000 | 700-2200 | 100-200 | 450-750 | 162 |

Применяемые материалы

Праймер НК-1 или аналогичные материалы. Описание праймера приведено в приложении 1.

Ленты толщиной от 0.2 до 2.5 мм, полимерно-битумные, или полимерные с адгезионным слоем, например:

Лента Полилен 40-ЛИ-45 или 40-ЛИ-63. Описание ленты приведено в приложении 2.

Обертка Полилен 40-ОБ-63. Описание приведено в приложении 3.

Лента Пирма 1-З. Описание приведено в приложении 4.

Требования к намотке ленты и готовым изделиям

Перед намоткой установка для намотки наносит на обматываемую часть изделия праймер. Праймер представляет собой низковязкую жидкость черного цвета на основе органических растворителей. Метод нанесения – валиком или губкой.. Расход должен регулироваться в пределах как минимум 0.05-0.2 кг/м2. Расход праймера допускается контролировать аналоговыми методами. Лента наматывается на нанесенный жидкий праймер. Лента в начале намотки скользит по поверхности трубы – требуется закреплять конец ленты. Описание лент см. приложение 2 и 3

Намотка производится начиная от пластиковой части.

Намотка производится по 1 из двух возможных съем:

одновременно двумя разными полимерными лентами, одна поверх другой, например – первый слой Полилен 40-ЛИ-65, второй  слой – Полилен 40-ОБ-63.

Одной полимерной лентой, например ПИРМА 1-З.

Ширина ленты для намотки:

d1=32 мм – 40-52 мм

d1=57 мм – 45-60 мм

d1=89 мм – 60-100 мм

d1=108 мм – 100-150 мм.

Намотка каждой ленты производится в два слоя с регулируемым заданным нахлестом 30-70%.

Установка для намотки должна работать во всем указанном диапазоне параметров.

Натяжение ленты при намотке должно регулироваться в пределах не менее, чем от 5 до 100 Ньютонов.

Намотка должна производится как на прямой, так и на изогнутой части ЦГВ, с отклонениями в параметрах намотки не более 10% для прямой и изогнутой части. Натяжение намотки для намотки на изогнутую часть должно регулироваться независимо от намотки на прямую часть.

Время намотки ленты на одно изделие – не более 10 минут, с учетом времени установки и снятия изделия на станок силами одного оператора.

В случае обрыва лент время повторного запуска намотки не должно превышать 1 минуты.

Не более 1 обрыва лент на 1 ЦГВ

Отклонения по нахлесту не более 10% ширины рулона ленты, за исключением краев ЦГВ.

Отсутствие защищаемых участков на которых,  отсуствует 1 или 2 из лент (пропуски ленты)

Требования к автоматизации

Станок должен контролироваться ЧПУ, должна быть возможность контролировать и задавать натяжение, нахлест, скорость намотки, скорость движения заготовки на всех этапах намотки.

Нанесение адгезива допускается контролировать аналоговыми методами.

Требования к пусконаладке.

Пусконаладка производится на территории заказчика силами Продавца.

Установка, подлючение коммуникаций осуществляется силами Покупателя.

В процессе пусконаладки выпускаются опытно-промышленные партии:

ЦГВ 32х32 L1=1800-2200, L2=1800-2200 – 30 штук

ЦГВ 32х32 L1=1800-2200, L2=800-2200 – 10 штук

ЦГВ 63х57 L1=1800-2200, L2=1800-2200 – 20 штук

ЦГВ 63х57 L1=1800-2200, L2=800-2200 – 10 штук

ЦГВ 90 х 89 L1=1800-2200, L2=1800-2200 – 10 штук

По согласованию сторон допускается увеличить объем опытно промышленной партии.

Требования к опытно-промышленной партии:

Все изделия должны соответствовать общим требованиям к изделиям и намотке.

Равномерная намотка на всех изделиях опытно промышленной партии.

Требования безопасности

Станок должен соответствовать НД РФ. Станок должен сопровождаться инструкцией по ТБ при работе на станке.

Приложение 1. Праймер НК-50.

Описание

Праймер НК 50 — это каучуково-смоляная смесь, растворенная в бензине. Клеевая грунтовка-праймер специально разработана для изоляции подземных трубопроводов и обеспечивает превосходную защиту от коррозии.

Предназначен для изоляции газопроводов, защиты от коррозии стальных подземных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, трубопроводов и отводов к ним до ⌀1,42 м включительно с эксплуатацией до +50 °С при строительстве и капитальном ремонте.

Используется в конструкциях изоляционных покрытий, которые состоят из ленты полиэтиленовой ПОЛИЛЕН и обертки полиэтиленовой ПОЛИЛЕН-ОБ.

Уникальная технология производства

В основу состава входит жидкая адгезионная композиция, которая идеально подходит для неровных и восстановленных поверхностей труб.

| Массовая доля нелетучих веществ, не менее | 22% |
| --- | --- |
| Время высыхания при температуре (20±2) °С, не более | 0,5 часа |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С | 25±5 сек. |
| Теплостойкость, не менее | –50 °С |
| Адгезия к стальной поверхности, не менее, при 20 °С | –30 Н/см |
| Температура эксплуатации покрытия | от –50 °С до +50 °С |
| Средний расход | 0,2 л/м2 |

Примечание: допускается наносить ленту на невысохший праймер.

Приложение 2. Описание ленты полилен 40-ЛИ-63 и 40-ЛИ-45

Лента «Полилен» - четырехслойная лента на основе термосвето-стабилизированного полиэтилена и бутилкаучука, изготовленная методом со-экструзии - предназначена для изоляции наружной поверхности при строительстве и ремонте подземных трубопроводов с целью защиты их от коррозии при температуре эксплуатации от -50°С до + 50°С.

ТУ 2245-003-01297859-99

ТУ 2245-008-09355006-2013 	Производитель:

СИБУР БИАКСПЛЕН г.Новокуйбышевск, Самарской обл.

Изоляционная лента ПОЛИЛЕН поставляется в рулонах, намотанных  на пластмассовые гильзы черного цвета. На каждый рулон, завернутый в полиэтиленовую упаковочную пленку, наклеивается ярлык. Рулоны, упакованные по 12 шт., для ленты 40-ЛИ-63 или по 22 шт., для ленты 40-ЛИ-45, размещаются на поддоне в два яруса. Для жесткости на каждый ярус рулонов надевается полиэтиленовая рамка, после чего рулоны обвязываются металлической лентой. 
Поддон с рулонами в упаковке (паллет) стягивается термоусадочной пленкой и маркируется.

Основные характеристики (показатели качества)

| Наименование | Значение |  |
| --- | --- | --- |
| Цвет | Черный |  |
| Марка ленты | 40-ЛИ-63 | 40-ЛИ-45 |
| Общая толщина | 0,63 | 0,45 |
| Толщина основы | 0,33 | 0,235 |
| Толщина адгезива | 0,30 | 0,215 |
| Прочность при разрыве при +23оС (N/10 мм ширины) | 40 |  |
| Прочность при растяжении при + 23оС (N/10 мм шир) | 40 |  |
| Удлинение при разрыве при + 23оС, % | 250 |  |
| Изменение относительного удлинения при разрыве, после выдержки при (110оС) в течение 2400 час, не более, % | 25 |  |
| Удельно-объемное электросопротивление, Ом.м, не менее | 1013 |  |
| Адгезия к металлической праймированной поверхности при + 23оС при степени растяжения 300 мм/мин (N/10 мм ширина) | 20 |  |
| Адгезия к основе при +23оС при степени растяжения 300 мм/мин (N/10 мм ширины) | 4 |  |
| Адгезия в нахлесте ленты к ленте, Н/см не менее | 7,0 |  |
| Проницаемость для паров воды (Гм/м2/24ч) | 0,2 |  |
| Водопоглощение при +23оС после одного дня, % | 0,1 |  |
| Диэлектрическая проницаемость (КВ/мм толщины) | 40 |  |
| Температура нанесения | от - 40оС до + 60оС |  |

Приложение 3. Описание ленты Полилен 43-ОБ-63

Обертка «Полилен-0Б» - четырехслойная изготовленная из термосветостабилизированного полиэтилена. Основная задача обертки - защищать антикоррозионный барьер «праймер-внутренняя лента» от механических повреждений, вызванных сдвигом грунтов. Отличается от ленты тем, что увеличена толщина основы и уменьшена толщина адгезива. Обертка используется в покрытиях в качестве верхнего (защитного) оберточного слоя в антикоррозионных системах для их защиты от механических повреждений.  ТУ 2245-004-01297859-99

Обертка ПОЛИЛЕН ОБ поставляется в рулонах, намотанных на пластмассовые гильзы белого цвета. На каждый рулон, завернутый в полиэтиленовую упаковочную пленку, наклеивается ярлык. Рулоны, упакованные по 12 шт., размещаются на поддоне в два яруса. Для жесткости на каждый ярус рулонов надевается полиэтиленовая рамка, после чего рулоны обвязываются металлической лентой.

Поддон с рулонами в упаковке (паллет) стягивается термоусадочной пленкой и маркируется.

Основные технические характеристики

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Цвет | Черный, белый |
| Общая толщина, мм. | 0,63 |
| Толщина основы, мм | 0,53 |
| Толщина адгезива | 0,1 |
| Прочность при разрыве при +23оС (N/10 мм ширины) | 80 |
| Прочность при растяжении при + 23оС (N/10 мм шир) | 40 |
| Удлинение при разрыве при + 23оС, % | 250 - 450 |
| Адгезия к основе при +23оС при степени растяжения 300 мм/мин (N/10 мм ширины) | 5 |
| Проницаемость для паров воды (Гм/м2/24ч) | 0,1 |
| Водопоглощение при +23оС после одного дня, % | 0,1 |
| Диэлектрическая проницаемость (КВ/мм толщины) | 40 |
| Температура нанесения | от - 60оС до + 60оС |

Приложение 4.

Лента полимерно-битумная ПИРМА, разработанная в Академии коммунального хозяйства им К.Д. Памфилова, на основе специальной мастики с повышенными адгезионными свойствами предназначена для защиты от коррозии стальных подземных трубопроводов различного назначения с температурой транспортируемого продукта до плюс 40°С, в том числе городских газо-, водопроводов и магистральных нефтегазопродуктопроводов. Лента применяется в конструкциях защитных покрытий № 5 и 6 по ГОСТ 9.602-2005. В качестве· ленты-основы используется лента поливинилхлоридная без липкого слоя. В зависимости от рецептуры полимерно-битумной мастики лента ЛИТКОР изготавливается двух типов: ПИРМА-1-Л (летняя) и ПИРМА-1-3 (зимняя).

ТУ 2245-003-48312016-03 	Производитель:

ЗАО "ПРОМИЗОЛЯЦИЯ" г. Нижний Новгород

Лента ПИРМА рекомендована для применения в трубопроводах городских и комунальных служб.

Лента  выпускается в рулонах различной ширины для удобства использования на трубопроводах различных диаметров.

Лента ПИРМА применяется с праймером ПЛ-М или битумным праймером самостоятельного изготовления и защитной оберткой типа ПОЛИЛЕН-ОБ.

| Наименование показателя, единицы измерения | Норма |
| --- | --- |
| Внешний вид ленты | Отсутствие складок, проколов,разрывов |
| Внешний вид мастичного слоя | Ровный слой без пропусков и включений, высота гофр или складок не более 0,5 мм |
| Гибкость ленты на стержне д.20 мм при температуре, гр.С, не выше ПИРМА-1–Л ПИРМА-1-З | -5 -15 |
| Адгезия к праймированной стали, при температуре 20 гр.С, кгс/см (Н/см), не менее при нанесении: -с подплавлением мастичного слоя -холодным способом по «мокрому» праймеру | 2,0 (20) 1,5 (15) |
| Адгезия ленты в нахлесте, кгс/см (Н/см), не менее | 1,5 (15) |
| Адгезия к праймированной стали после 1000 часов выдержки в воде при 20 гр.С, кгс/см(Н/см), не менее при нанесении: -с подплавлением мастичного слоя -холодным способом по «мокрому» праймеру | 1,5 (15) 1,0 (10) |
| Водонасыщение за 24 часа, %, не более | 0,2 |
| Грибостойкость, балл | 2 |
| Прочность покрытия при ударе в интервале тем-р -15+40 гр.С, Дж | 4,0 |

Лента ПИРМА-1-З наносится при температуре окружающего воздуха от минус 20 до плюс 10ºС,
ПИРМА-1-Л–·от·минус 5 до плюс 40ºС.