Отдатчик для тростильных станков

На тростильных станках перематывается проволока, материал и диаметр которой указаны в таблице 1.

Таблица 1

| Материал | Диаметр, мм |
| --- | --- |
| Латунь | 0,21-0,30 |
| Фехраль | 0,30-0,63 |
| Сталь оцинкованная | 0,25-0,30 |
| Нихром | 0,10-0,63 |
| Медь | 0,12-0,87 |

Максимальное натяжение на компенсаторе взять по ГОСТ на проволоку.

Линейная скорость перемотки – 100 м\мин.

Проволока перематывается с катушек: 120, 160, 200 и 250.