Техническое задание

на изготовление и поставку намотчика для мононитей ПАЭК

- Наименование работ: изготовление и поставка намотчиков для мононитей ПАЭК.

- Основание для выполнения договорных работ: Разработка оборудования для комплектации линии для производства мононитей из полиарилэфиркетона.

- Характеристики исходной мононити полиарилэфиркетон.

Таблица 1 – Характеристики исходной нити ПАЭК

| Наименование параметра | Значение для неориентированной нити ПАЭК | Значение для ориентированной нити ПАЭК |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Внешний вид, цвет | светло-серый |  |
| Температура плавления, оС, не менее | 300 |  |
| Диаметр, мкм | 70-250 | 50-100 |
| Плотность, г/см3 | 1,30-1,32 |  |
| Прочность при растяжении, сН/текс, не менее | 8 (8-12) | 30 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 100 | 15 |
| Температура стеклования, оС, не менее | 140 |  |
| Теплопроводность при температуре 23 оС, Вт/м∙К | 0,29±0,02 |  |

4. Основные требования, предъявляемые к поставляемому оборудованию

Таблица 2 – Требования к оборудованию для нити с характеристиками, указанными в таблице 1

| № п.п. | Наименование параметра | Значение для неориентированной нити ПАЭК | Значение для ориентированной нити ПАЭК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип намотки | прецизионная |  |
| 2 | Тип паковки | цилиндрическая бобина |  |
| 3 | Расположение бобины | горизонтальное |  |
| 4 | Размеры паковки (D/d/L), мм | 106/94/214 |  |
| 5 | Скорость намотки, м/мин | 10-500 | 20-500 |
| 6 | Количество посадочных мест | 12, 3 ряда по 4 позиции (конструкция обсуждается) | 8 (конструкция обсуждается) |
| 7 | Натяжение намотки | автоматическое регулирование |  |
| 8 | Тип намотки | параллельная, сомкнутая |  |
| 9 | Параметры микроклимата в помещении | +5….+35, максимальная влажность 80% |  |
| 10 | Напряжение питания | не мене 220В, частота 50Гц, заземление |  |
| Примечание: Оборудование должно обеспечивать намотку на бобину мононити диаметром 70-250 мкм |  |  |  |

Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не содержать восстановленных элементов. Оборудование не должно иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика, при соблюдении заказчиком правил эксплуатации поставляемого товара.

Поставщик обязан доставить оборудование на предприятие и провести его монтаж и пуско-наладочные работы.

На поставляемое оборудование должна предоставляться гарантия сроком не менее 12 месяцев. Срок гарантии исчисляется от даты подписания Акта пуско-наладочных работ.

Комплектность и поставка

Таблица 3 – Комплектность поставки оборудования.

| № п.п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Намотчик с приводом в сборе | 2 |
| 2 | Руководство по эксплуатации | 1 |

Оборудование поставляется Заказчику в собранном виде в упаковке, подготовленной для погрузки, транспортирования, выгрузки и доставки к месту монтажа.

Порядок приемки оборудования

Приемочные испытания оборудования у Исполнителя включают:

- проверку комплектности оборудования и документации, предоставленных в таблице 3;

- проверку качества изготовленного оборудования, проверку электробезопасности и работоспособности оборудования;

- проверку работоспособности намотчиков осуществляют путем пробного включения на холостом ходу и на модельной нити.