| Параметр | мм |
| --- | --- |
| Минимальная ширина ленты | 1,5 |
| Максимальная ширина ленты | 8 |
| Толщина ленты | 0,02 |
| Минимальный внутренний диаметр сердечника | 2 |
| Максимальный внутренний диаметр сердечника | 12 |
| Минимальный внешний диамтер сердечника | 3 |
| Максимальный внешний диамтер сердечника | 20 |
| Минимальная толщина сердечника | 0,7 |
| Максимальная толщина сердечника | 6 |