## Каркас Е-42 В66243В1018Т 1

## ЛЭЛО 0,2*12

Медный провод, состояший из элементарных медных жил, изолированных эмальлаком с дополнительным слоем изоляции из полиэфирных нитей

ЛИТЦЕНДРАТ из 12 жил

Жила: медь, Диаметр проволоки 0,2 мм Изоляция эмалевая на основе полиуретанов

Максимальный диаметр провода 1,0 мм

Сечение: 0,377 мм2

## Технико-эксплуатационные характеристики

Температурный индекс, оС 130

Облуживаются без предварительной зачистки изоляции при температуре 380 °С±5 бессвинцовым припоем Sn100C.

Так же применяется китайский аналог Litz Wire Type: USTC

## ЛЭЛД 0,071*80, ЛЭЛД 0,071*120, ЛЭЛД 0,071*160, ЛЭЛД 0,071*250

Провод состоит из скрученных элементарных медных жил, изолированных эмальлаком и дополнительно изолирован двухслойной изоляцией из полиэфирных нитей. Двухслойную обмотку накладывают с противоположным направлением намотки слоев, равномерно, без просветов и утолщений.

ЛИТЦЕНДРАТ из 80-250 жил

Жила: медь, Диаметр проволоки 0,071 мм Изоляция эмалевая на основе полиуретанов

Максимальный диаметр провода: ЛЭЛД 0,071*80-   1,07 мм2

ЛЭЛД 0,071*120-   1,24 мм2

ЛЭЛД 0,071*160-   1,54 мм2

ЛЭЛД 0,071*250-   1,90 мм2

Сечение: ЛЭЛД 0,071*80-   0,317 мм2

ЛЭЛД 0,071*120-   0,475 мм2

ЛЭЛД 0,071*160-   0,633 мм2

ЛЭЛД 0,071*250-   0,989 мм2

Технико-эксплуатационные характеристики

Температурный индекс, оС 130

Облуживаются без предварительной зачистки изоляции при температуре 380 °С±5 бессвинцовым припоем Sn100C.

Так же применяется китайские аналоги  Litz Wire Type:2 UDTC/155

ПЭВТЛ2-155 0,18;  ПЭВТЛ2-155 0,25; ПЭВТЛ2-155 0,4

Провода медные с эмалевой изоляцией на основе полиуретанов

Жила: медь, Диаметр проволоки 0,18-0,4 мм Изоляция эмалевая на основе полиуретанов

Температурный индекс, оС 120

Облуживаются без предварительной зачистки изоляции при температуре 380 °С±5 бессвинцовым припоем Sn100C.