Алексей. Нам нужны сердечники из аморфного и/или нанокристаллического сплава.

100…1000 штук в год.

Вот характеристики.

| Магнитопроводы витые, ленточные с прямоугольной петлей гистерезиса. Термомагнитная обработка в продольном магнитном поле. Нанокристаллический сплав на основе Fe. Выполнены на кольцевом каркасе из 12Х18Н9. Внешний сварной бандаж из фольги 12Х18Н9 толщиной 50…100мкм |  |
| --- | --- |
| Размеры (D x d x h), мм | 142х85х10 |
| Толщина ленты, мкм | 18 |
| Индукция насыщения Bs, T | 1,23 |
| Коэффициент прямоугольности Br/Bs, % | 90 |
| Коэрцитивная сила Нc, A/m | 0,6 |
| магнитная проницаемость (1kHz, Hm=0.05A/m, 25°C) | 30000 |
| магнитная проницаемость (100kHz, Hm=0.05A/m, 25°C) | 5000 |
| Удельные потери (100kHz, Bm=0,2T, 25°C), kW/m3 | 600 |
| Магнитострикция насыщения λs, ×10-6 | <1 |
| Температура Кюри Тс, ºС | 570 |
| Плотность γ, г/см3 | 7,3 |
| Изоляция | керамическая |

Олег.