1.1 Описание объекта закупки

Станок намотки магнитопровода с нанесением покрытия под действием внешнего электрического поля (электрофорез). Намоточный станок предназначен для обеспечения намотки тороидальных магнитопроводов.

1.2 Общие требования

- Оборудование должно быть предназначено для намотки магнитопровода с использованием намоточной ленты из сплава 5БДСР.

1.3 Конструктивные особенности

- Станок должен обеспечивать равномерную и точную намотку ленты.

- Станок должен иметь возможность регулировки натяга ленты.

- Станок должен иметь регулировку скорости навивки ленты.

- Конструкция должна предусматривать ванну для электрофореза, систему вытяжки и устройство для сушки.

- Все элементы, контактирующие с жидкостью для электрофореза, должны быть изготовлены из материалов, устойчивых к коррозии и химически активным веществам.

- Ванну для электрофореза изготавливать из материалов, не вступающих в химическую реакцию со суспензией.

- Предусмотреть возможность автоматической остановки намотки при обрыве ленты.

Таблица 1.1 - Характеристики наматываемых материалов

| № п/п | Характеристики наматываемых материалов | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид намотки | Кольцевой (тороидальный) |
| 2 | Ширина ленты, мм | 4-12,5 |
| 3 | Толщина ленты, мм | 0,18-0,22 |
| 4 | Материал ленты | 5БДСР |
| 5 | Внутренний диаметр магнитопровода, мм | 9-50 |
| 6 | Внешний диаметр магнитопровода, мм | 13-100 |

Таблица 1.2 - Характеристики ванны электрофореза

| № п/п | Характеристики ванны электрофореза | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Температура сушки покрытия, °С | До 50 |
| 2 | Подогрев ванны электрофореза | Не нужен |
| 3 | Объем ванны, л | 3 |

1.4 Требования по безопасности и экологии

Станок должен соответствовать нормам безопасности и экологии согласно действующему законодательству РФ.

Учитывая, что один из компонентов, входящий в состав суспензии (четыреххлористый углерод) для электрофореза опасный, необходимо предусмотреть соответствующие меры безопасности, включая защитные покрытия и аварийные отключения.

Система вытяжки должна эффективно удалять пары жидкости, предотвращая их распространение в рабочей зоне.

1.5 Техническое обслуживание

Оборудование должно быть легкодоступно для технического обслуживания и ремонта.

Должна быть предусмотрена инструкция по эксплуатации с указанием регламента технического обслуживания и периодичности замены расходных материалов.