Качество бумаги для ламинирования:

Масса, бумага для упаковки 80 г/м2

Толщина 160 мкм

Пухлость 1,98 смЗ/г

Прочность на разрыв 3,77 кН/м

Шероховатость, Бендтсен, ниж/верх 734/477 мл/мин

Масса, бумага для кругов 190 г/м2

Голщина 349 мкм

Пухлость 1,83 смЗ/т

Прочность на разрыв 9,1 кН/м

Исходный рулон:

Рулонная бумага 80- 190 г/м2

Вариации массы по СЭ до 2,5 %

Вариации массы по МЭ до 2,5 %

Вариации влажности по СО до 2,5%

Вариации влажности по МО до 2,5%

Вариации толщины по СО до 3%

Диаметр исходного рулона 920- 1250 мм

Ширина исходного рулона, макс 1520 мм

Ширина исходного рулона, мин 520 мм

Диаметр гильзы внутренний 76, 100 мм

Толщина стенки гильзы 15 мм

Масса гильзы 3 кг/п м

Макс, вес размотки 1 200 кг

Готовый рулон:

Ширина рулона, макс 1500 мм

Ширина рулона, мин 500 мм

Диаметр 1 гильзы внутренний 76 мм

Диаметр 2 гильзы внутренний 100 мм

Диаметр 3 гильзы внутренний 150 мм

Разрушающее усилие гильзы 25кН/м

Полимерное покрытие:

Сырье - полиэтилен высокого давления, гранулы

- плотность, г/см3 0,9-0,94

- температура плавления, С 105-115

- плотность насыпания, г/см 0,5-0,6

- твердость выдавливания, Па «1 ,66-2,25»* 105

- доля летучих веществ, % не более 0,09

Нагрев, расплав – электричество

Количество наносимого материала 15-25 г/м2

Ширина наносимого покрытия:

Минимальная 500 мм

Максимальная 1500 мм

Параметры станка:

Задачи :

- выработка продукции в 2 слоя (1 слой бумаги + полимер),

- выработка продукции в 3 слоя (1слой бумаги+ полимер+1 слой бумаги)

- разрезание рулона после ламинирования на 1-3 рулона

- перемотка и разрезание исходного рулона без ламинирования

Функциональный состав оборудования:

Узел раската 2 стойки (2 рулона, подача с уровня пола)

Узел подготовки, накопления, разогрева и подачи полимера

Узел нанесения полимера (регулируемая ширина 500-1500 мм)

Узел склеивания(уплотнения)слоев

Узел охлаждения (при необходимости)

Узел резки и удаления кромки для последующей переработки (намотка и измельчение)

Узел отдельной ножевой балки с 2-мя ножами для продольной резки ламинированной бумаги

Узел намотки (выкатка рулона на уровень пола, разный диаметр используемых гильз для намотки)

Электропривод

КИПиА, автоматизация

Вентиляция

Узел утилизации, прессования отходов (обрезков, срывов) в кипы 100 кг для последующей транспортировки на переработку.

Производительность расчетная - 20 т/сут

Скорость рабочая - 100-200 м/мин

КИПиА, автоматизация
 Приборный воздух, давление 5 бар

Класс чистоты воздуха 3

Расход приборного воздуха, мин/мах

Гидравлика, комплект Bosh Rexroth

Пневматика, комплект SMC

PLC Siemens

Запчасти - 10% установленного, но не менее 1 единицы

Электропривод

Напряжение питания 400VAC 50Нz (Зх 400 В, 50Гц, глухозаземленная нейтраль ТNC-S)

Электродвигатели переменного тока SEW, SIEMENS, ABB.

Регулируемый электропривод (секционный привод) Siemens Sinamics S120

Электрооборудование (кнопки, контакторы, автом. выключатели и.т.п.) Schneider Electric, SIEMENS, ABB.

Зап. части - 10% от установленного, от 1 единицы

Клиент обеспечивает производственную площадь для размещения оборудования и условия эксплуатации