Техническое задание на подбор намоточного оборудования для формирования цилиндрического корпуса изделий из стеклонити и препрегов

- Технические характеристики

  - Основные параметры намотки:

- Возможность намотки материалов диаметром – от 0,009 до 3 мм; (диаметр нити узнать);

- Наличие резервуара (мокрая погружная прижимная пропитка) - от 5 до 20 л;

- Тип нитеводителя – подвижный;

- Скорость перемещения каретки при намотке – от 10 до 50 м/мин;

- Точность переплетения нитей – не более 1 мм;

- Шаг изменения положения нити при намотке (регулируемая) – от 0,09 до 5 мм;

- Количество координат – от 2 до 3;

- Мощность привода - общая установленная мощность привода главного вала - не более 2 кВт, привода каретки - не более 1,5 кВт;

- Кол-во валов намотки – 1;

- Время реверсирования раскладчика – 0,05 сек;

- Масса, перемещаемая раскладчиком – от 5 до 40 кг;

- Возможность намотки – на дорн цилиндрической формы диаметром от 5 мм до 200 мм, длиной не менее 400 мм;

- Угол намотки - от 5 до 85°;

- Скорость вращения главного привода (регулируемая) - ≤ 500 об/мин;

- Диапазоном регулировки крутящего момента – от 0 до 200 кг/м;

- Величина технологического натяжения нити – от 30 до 50% от показателя прочности материала;

- Шаг раскладки - 0,009 - 10 мм/об;

- Тип рисунка намотки - кольцевой (радиальный).

  - Управление:

- Форма управления - полуавтоматическая, автоматическая (программируемые датчики контроллеры на заданные параметры);

- Тип подачи нитей – Поочередный, механический, регулируемый, в натяг;

- Тип натяжения нитей - Система «нитепроводников» и прижимных валиков, регулируемый;

- Наличие блока управления с чпу входящим в комплект.

  - Общие параметры:

- Тип привода - Реечный, зубчатый;

- Тип электрозащиты - IP44;

- Напряжение питания - 380 В;

- Частота питания – 50/60 Гц;

- Масса оборудования – не более 600 кг.

- Комплектация

- Датчик счета числа витков;

- Механизм раскладки (меняющий угол наклона, в зависимости от скорости движения каретки);

- Узел формовки материала;

- Блок управления с чпу.