| Намотка кольцевых магнитопроводов (тип ОЛ) |  |
| --- | --- |
| Материал | Лента 0,08-ТО-ЭТ-3423 ГОСТ 21427.4-78 |
|  | Лента 0,08-Т-8-17-ЭТ ГОСТ Р 59727-2021 |
|  | Лента 0,10-III-49К2ФА-Н-ВИ ГОСТ 10160-75 |
| Толщина ленты, мм | 0,08-0,10 |
| Ширина ленты, мм | 6-20 |
| Максимальный диаметр магнитопровода, мм | 64 |

| Намотка прямоугольных магнитопроводов (тип ПЛ) |  |
| --- | --- |
| Материал | Лента 0,08-ТО-ЭТ-3423 ГОСТ 21427.4-78 |
|  | Лента 0,08-Т-8-17-ЭТ ГОСТ Р 59727-2021 |
| Толщина ленты, мм | 0,08 |
| Ширина ленты, мм | 6,5-30 |
| Максимальный диаметр описываемой окружности при вращении, мм | 85 |

| Намотка трехфазных магнитопроводов (тип ТЛ) |  |
| --- | --- |
| Материал | Лента 0,08-ТО-ЭТ-3423 ГОСТ 21427.4-78 |
|  | Лента 0,08-Т-8-17-ЭТ ГОСТ Р 59727-2021 |
| Толщина ленты, мм | 0,08 |
| Ширина ленты, мм | 10-32 |
| Максимальный диаметр описываемой окружности при вращении, мм | 165 |

| Намотка магнитопроводов треугольной формы |  |
| --- | --- |
| Материал | Лента 0,10-III-49К2ФА-Н-ВИ ГОСТ 10160-75 |
| Толщина ленты, мм | 0,1 |
| Ширина ленты, мм | 6-16 |
| Максимальный диаметр описываемой окружности при вращении, мм | 130 |